青岛市制动软管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

制动软管抽检样品种类及抽样数量一览表见表1。

表1  抽检样品种类及抽样数量一览表

| 产品类别 | 检验样品数量/根 | 备用样品数量/根 |
| --- | --- | --- |
| 液压制动软管（普通接头） | 13 | 13 |
| 液压制动软管（异型接头） | 17 | 17 |
| 气压制动软管 | 11 | 11 |
| 真空制动软管（橡胶） | 5 | 5 |
| 真空制动软管（塑料） | 3 | 3 |

抽样方法采用随机抽样法，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表2  液压制动软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 2 | 最大膨胀量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 3 | 爆裂强度 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 4 | 抗拉强度 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 5 | 耐臭氧性 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 6 | 耐高温脉冲性 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |

表3 气压制动软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 2 | 气密性 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 3 | 爆裂强度 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 4 | 抗拉强度 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 5 | 粘合强度（橡胶） | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
|  | 耐氯化锌性（塑料） | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 6 | 耐臭氧性 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 备注：第1项试验仅适用于橡胶制动软管 |  |  |  |

表4 真空制动软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缩颈后的内孔通过量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 2 | 耐负压后外径变化量 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 3 | 爆裂强度 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 4 | 粘合强度 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 5 | 耐臭氧性 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 6 | 耐变形性 | GB 16897-2010 | GB 16897-2010 |
| 备注：塑料制动软管不进行第1、4、6 项试验 |  |  |  |

检验方法依据包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

GB 16897-2010 制动软管的结构、性能要求及实验方法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。